| y | Modi- fication | a±0.002, Å | b±0.001, Å | c±0.005, Å | α±0.01, ° | β±0.01, ° | γ±0.01, ° | V±0.01, Å3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | tricl | 11.751 | 5.858 | 24.561 | 89.80 | 102.19 | 89.20 | 1652.59 |
| 0.2 | monocl | 11.851 | 5.856 | 24.560 | 90 | 102.19 | 90 | 1666.02 |
| 0.3 | monocl | 11.847 | 5.851 | 24.540 | 90 | 102.27 | 90 | 1662.18 |
| 0.4 | monocl | 11.847 | 5.845 | 24.535 | 90 | 102.23 | 90 | 1660.39 |

Table 1 Unit Cell Parameters of  Bi26-2xMn2xMo10-2yV2yO69-d

Table 2 Unit Cell Parameters of Bi26-2xMn2xMo10-2yFe2yO69-d.

| y | Modi- fication | a±0.002, Å | b±0.001, Å | c±0.005, Å | α±0.01, ° | β±0.01, ° | γ±0.01, ° | V±0.01, Å3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | monocl | 11,731 | 5,796 | 24,772 | 90 | 102,82 | 90 | 1642,333 |
| 0.2 | monocl | 11,728 | 5,795 | 24,764 | 90 | 102,74 | 90 | 1641,619 |

Table 3 Values for Curie–Weiss law χ= Ao+C/(T-θ) and µ for Bi24.4Mn1.6Mo10O69-d sample

| Ао cm3/mol | С, cm3*К/mol | θ, К | µ calc | µ(Mn+2)teor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.00187 | 3.55 | -4.7685 | 5.95 | 5.92 |